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LD48V系列10-50AH
磷酸铁锂电池包
)LD48V系列10-50AH磷酸铁锂电池包

LD48V10-50AH锂电池包
中小企业数据小型数据中心，服务器专用



■ LD48V系列磷酸铁锂电池包产品介绍

	   LD4810-60AH系列锂电池包，采用全新铁锂电池电芯，高精密的保护电路设计，主要针对UPS电源，通信系统等领域，产品具有体积小，易维护，可靠性高，寿命长的特点。


■ LD48V系列型号说明

◆ 型号带PRO的电池包，如LD48-50PRO  为内置充电器支持串联并联的电池包，电池包深度为575mm，建议安装机柜深度800mm以上，
◆ 型号不带PRO的电池包，如LD48-30  为不含充电器不支持串联并联的单个使用的电池包。 
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■ LD系列锂电池包技术特性

· 全新的铁锂电池芯，可靠性高。内部电芯经过过流，短路测试，完全符合安全使用规范。
· 采用15串并联组合，完全足容量。
· 10年以上浮充寿命设计，1600次充放电寿命设计。
· 高精密保护电路，同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流状态，保护并延长电池的使用寿命。
· 蓝牙管理功能，可查看电芯电压温度，保护记录，远程开关等功能。
· 防误插串、并联接口设计
· 部分型号内置独立充电器，当多个电池组合使用时，有效保障充电能力。
· 部分型号可以串联使用，满足大功率高电池电压UPS电源的应用场景。
· 配置机柜安装配件







■ LD系列锂电池包规格参数

	型号
	LD4810
	LD4820
	LD4830
	LD4830PRO
	LD4850
	LD4850PRO
	LD4860

	额定电压
	48V

	电池容量
	10AH
	18AH
	30AH
	48AH
	60AH

	最大放电电流
	30A MAX
	60A MAX
	120A MAX

	充电电压
	54V

	关断电压
	40V

	内置充电器
	——
	——
	——
	5A
	——
	5A
	——

	串联使用
	——
	——
	——
	可以
	——
	可以
	——

	保护功能
	直流输入过压保护、欠压保护、短路保护

	重量（Kg）
	10
	16
	22
	24
	26
	[bookmark: _GoBack]27.5
	28.5

	尺寸mm（W*H*D）
	432*88*310
	432*88*440
	432*88*575
	432*88*440
	432*88*575
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